|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 26.05.2017 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | EDTA JEL | 100 | Adet |  |
|  | 2 . | PAPER POİNT 40 | 200 | Kutu |  |
|  | 3 . | PAPER POİNT 15-40 | 400 | Kutu |  |
|  | 4 . | KOMPOZİT AKIŞKAN | 1000 | Tüp |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) EDTA JEL |  |
|  | *Orjinal ambalajında şırınga içerisinde Etilendiamin tetraasetikasit jeli olmalıdır. *Değerlendirme gr fiyatı üzerinden yapılacaktır. *Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır. *Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) PAPER POİNT 40 |  |
|  | a- Biyolojik olarak nötral olmalıdır. b- Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır c- Fabrikasyon olmalıdır, mm'lik işaretlenmiş olmalı, bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. d- MM'lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. e- Her kutu tek bir numara paper point içermeli. f- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. g- Kutu içinde en az 200 adet olmalıdır. ı- CE belgesi olmalıdır. |  |
|  | 3 . ) PAPER POİNT 15-40 |  |
|  | a-Biyolojik olarak nötral olmalıdır. b-Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır c-Fabrikasyon olmalıdır, mm'lik işaretlenmiş olmalı, bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. d-MM'lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. e-Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. f-Kutu içinde en az 200 adet olmalıdır. g-CE belgesi olmalıdır. |  |

|  | 4 . ) KOMPOZİT AKIŞKAN |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi 1 tüp için olacaktır. 2. Tüp içerisinde olmalıdır. 3. Hibrit yapıda olmalıdır. 4. Nano ve mikro doldurucular içermelidir. Doldurucuların ortalama boyutu en fazla 4.2µm olmalıdır. 5. Radyoopak olmalıdır. 6. Kompozit akıcı kıvamda olmalı ancak uygulandığı yerde kalmalı, uygulandıktan sonra diğer alanlara akmayacak ve dağılmayacak kıvamda olmalıdır. 7. Posterior dolguların altında kaide materyali olarak veya pit ve fissür örtücü olarak kullanılabilmelidir. 8. Ürün tüpü negatif basınçlı olmalı veya ürün şırıngaya kuvvet uygulandığı zaman akmalı, kuvvet kesildiği zaman akmamalıdır (tiksotropik olmalıdır) ve böylece materyal kaybını önlemelidir. Bu özellik ürünün kendi özelliğinden kaynaklandığı gibi tüpün negatif basınçlı olması ile de sağlanabilir. 9. Florid içermemelidir. 10. Ürün bulk fill tekniğine uygun olmalıdır. 11. Standart renklerin yanı sıra opak ve insizal renklere de sahip olmalıdır. 12. Polimerizasyon büzülmesi en fazla % 4 olmalıdır. 13. Polimerizasyon büzülme stresi en fazla 2 Mpa olmalıdır. Bu özelliği yapılan çalışmalarla belgelendirilmelidir. 14. Partiküller kompozitin hacimce en az %45, en fazla %62, ağırlıkça en az %65 en fazla %81'ini oluşturmalıdır. 15. Opak renkler en az 40 diğer renkleri en az 20 saniyede ışıkla polimerize olmalıdır. 16. Mine ve dentine benzer ışık geçirgenliğine sahip olmalıdır. 17. Kutusunda en az 2gr'lık bir tüp ve uygulamayı kolaylaştıracak,en az 20 adet, tek kullanımlık ışık geçirmeyen uçları olacaktır. 18. Tüplerin üzerinde, markası, menşei, üretici firma adı, ışınlama süresi, son kullanma tarihi olmalıdır. 19. CE belgeli olmalıdır. 20. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır. 21. Renkler komisyon tarafından belirlenecektir. 22. Orijinal ambalajı Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir. 23. Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.06.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |