|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.12.2017 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 155 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | BAZPLAK, IŞIKLA SERTLEŞEN | 1500 | Adet |  |
|  | 2 . | GODE (CAM) | 200 | Adet |  |
|  | 3 . | SEPARE ELMAS SONSUZ | 20 | Adet |  |
|  | 4 . | REVETMAN İSKELET | 360 | Kilogram |  |
|  | 5 . | REVETMAN, ÇEVİRME | 500 | Kilogram |  |
|  | 6 . | DEZENFEKTAN, ÖLÇÜ | 120 | Litre |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) BAZPLAK, IŞIKLA SERTLEŞEN |  |
|  | a.Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" üzerinden olmalıdır, b.Bir kutuda en fazla 100-50 adet arasında plak olmalıdır, c.Dişeti rengine yakın pembe renkte olmalıdır, d.Fonksiyonel kaşık ve kaide yapımına uygun olmalıdır, e.Ultraviyole ve halojen ışınları ile her iki yüzey için 3-5 dakika aralığında polimerize edilebilmelidir, f.Kokusuz olmalıdır, g.CE belgesi olmalıdır, h.Tesviye aşamasında minimum toz çıkartmalıdır, i.Pörözitesi olmamalıdır, j.Ağız içi sıcaklığında deformasyona uğramamalıdır, k.Kalınlığı 1,5-3 milimetre aralığında olmalıdır, l.Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, m.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) GODE (CAM) |  |
|  | 1-Cam kenarları yuvarlatılmış olmalıdır. 2-Yere temas eden yüzeyi düz olup işlem esnasında devrilmemelidir. 3- Ürün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular satın alma komisyonunca değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) SEPARE ELMAS SONSUZ |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, 2. Piyasemende kullanmaya uygun olmalıdır, 3. Porselen kron köprü çalışmalarında tesviye aşamasında kullanılmak üzere sinterize edilmiş elmas partiküllerinden yapılmış olmalıdır, 4. Kırılmaya karşı dirençli olmalıdır, 5. Çalışma esnasında titreşim ve balans yapmamalıdır, 6. İki yüzeyi de aktif olmalıdır, 7. Aktif yüzeyleri mandren gövdesine kadar tamamen elmas olmalıdır, 8. Separe kalınlığı 0,2-0,5 mm aralığında olmalıdır, 9. Farklı aşındırma özelliğine sahip gren seçenekleri olmalıdır, seçim komisyon tarafından yapılacaktır, 10. Ürün numunesi denenecektir, 11. Ürün tekli plastik özel ambalajında mandreni ile birlikte olmalıdır, 12. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi ve broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 4 . ) REVETMAN İSKELET |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 kilogram" üzerinden olmalıdır. 2. İskelet dökümü için özel üretilmiş olmalıdır, 3. Çalışma süresi 150-200 saniye arasında olmalıdır, 4. Aynı marka adı altında orjinal LİKİTİYLE birlikte teslim edilecektir, 5. Donma süresi en az 30 dakika olmalıdır, 6. Toz su karıştırma oranı 20 mililitre/100gram olmalıdır, 7. 2 saat süre donucunda basma dayanımı 14-20 MPa aralığında olmalıdır, 8. DIN EN ISO 15912 standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır, 9. Çizgisel termal genleşmesi %1,15 olmalıdır, 10. Kutu veya koli içerisindeki ürün, tek kullanım için uygun ışık geçirmeyen 300-450 gram arasında paketlerde olmalıdır, 11. Fosfat bağlı revetman olmalıdır, 12. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 13. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 5 . ) REVETMAN, ÇEVİRME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 kilogram" üzerinden olmalıdır, 2. Ürün en fazla 15-25 kg lık paketlerde olmalıdır, 3. 21-23 santigrad derecelik oda sıcaklığında çalışmaya uygun olmalıdır, 4. Çalışma süresi 2-4 dakika aralığında olmalıdır, 5. Sertleşmeye başlama süresi 3-5 dakika aralığında olmalıdır, 6. 2 saat sonraki sertliği 13-16 megapaskal aralığında olmalıdır, 7. Çizgisel ısısal genleşmesi 1,1-1,3 aralığında olmalıdır, 8. Toplam genleşmesi 2,3-2,4 aralığında olmalıdır, 9. Fosfat bağlı revetman olmalıdır, 10. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 11. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 6 . ) DEZENFEKTAN, ÖLÇÜ |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''bir'' litredir, 2. Hasta ağzından aljinat, silikon(kondansasyon veya ilave reaksiyonlu) veya polieter ölçü maddeleri ile alınan ölçülerin dezenfeksiyonunda kullanım için uygun olmalıdır, 3. Aldehit içermemelidir, 4. Ölçünün boyutsal stabilitesini etkilememelidir, 5. Virüsler, bakteriler, mantarlar üzerine etkili olmalıdır, 6. TSEN 13727/A1:2013 standartlarında test edilmiş olmalıdır, 7. Kullanıma hazır olmalıdır, 8. % 80-85, etanol, %12-15 2-propanol ve %1-2 oranında yüzeyaktif maddeler içermelidir. 9. Ürün bir litrelik sprey özelliği olan plastik kaplarda olmalıdır. 10. Ürün numunesi denenecektir. 11. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 08.01.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |