|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 04.01.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KANAL ÇİMENTOSU | 5 | Kutu |  |
|  | 2 . | ZIMPARA, AMALGAM | 100 | Kutu |  |
|  | 3 . | FREZ KOMPOZİT BİTİRME(BEYAZ TAŞ) | 1000 | Adet |  |
|  | 4 . | LASTİK, POLİSAJ, KOMPOZİT | 1500 | Adet |  |
|  | 5 . | POST, FİBER (0.8-1.6 MM) | 300 | Adet |  |
|  | 6 . | POST, FİBER (0.7-1.3 MM) | 200 | Adet |  |
|  | 7 . | GUTTA PERKA NO:15-40 04 TAPER | 100 | Kutu |  |
|  | 8 . | GUTTA PERKA NO:15-40 06 TAPER | 200 | Kutu |  |
|  | 9 . | GUTTA PERKA NO 25 | 100 | Kutu |  |
|  | 10 . | LENTÜLO | 200 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KANAL ÇİMENTOSU |  |
|  | 1- Kutu içerisinde toz ve likid şeklinde bulunmalıdır. Değerlendirme gr fiyatı üzerinden yapılacaktır. 2- Beyaz olmalı. 3 - CE belgeli olmalı. 4 - Son kullanma tarihine teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalı. 5 - Özellikle kök kanalı lateral perforasyonu, furkasyon perforasyonları, iç rezorbsiyon, kök apeksinin ters dolgusu, kuafaj ve tamamlanmamış kök gelişimi olan dişte pulpa kesimi durumlarında kullanılmalıdır. 6 - Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) ZIMPARA, AMALGAM |  |
|  | 1-Diş aralarına kolayca girebilmeli ve yırtılmamalı. 2-Tek yüzü aşındırıcı özellikte olmalıdır. 3-12 lik orjinal ambalajında olmalıdır. 4-Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 5-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) FREZ KOMPOZİT BİTİRME(BEYAZ TAŞ) |  |
|  | -Aeratörde kullanıma uygun beyaz renkli kompozit bitirme taşı olmalıdır. -CE belgeli olmalıdır. -Labut şeklinde olmalıdır. -Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) LASTİK, POLİSAJ, KOMPOZİT |  |
|  | 1.Anguldruva ile kullanılabilecek nitelikte olmalıdır. 2.Uç kısmı silikon esaslı olmalıdır. 3.Orijinal kutusunda olmalıdır. 4.Lastik uç kısmı ve metal sap kısmı birbirinden kolayca ayrılmayacaktır. 5.Lastikler sivri LABUT şeklinde ve gren boyutu orta olmalıdır. 6.İçindeki grenlerin büyüklüğünü belirtmek için renk kodlu olmalıdır. 7.CE belgeli olmalıdır. 8.Kutusunda üretici firma bilgileri bulunmalıdır. 9.Seramik restorasyonlar ve değerli metal ile kompozitlerde kullanılabilir olmalıdır. 10.Ürünler yarı yarıya sarı ve beyaz renklerde teslim edilecektir. 11.Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | 5 . ) POST, FİBER (0.8-1.6 MM) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Cam fiber olarak güçlendirilmiş olmalıdır. 2. Ürün estetik, radyoopak ve translüsent olmalıdır. 3. Ürünün elastikiyet modülü, dentinin elastikiyet modülüne yakın olup, en az 25 GPa en çok 50 GPa olmalıdır. 4. Ürünün, en az 3 (üç) farklı çapı olmalıdır. 5. Ürün orjinal ambalajı içerisinde en az 5 (beş) adet 0.8 veya 1.6 mm apikal çapında post olmalı ve her 10 adet fiber postla beraber boyutuna uygun 1 (bir) adet drill olmalıdır. Boyutlar renk kodlarıyla hem postun kutusunda hem de drill üzerinde gösterilmelidir. 6. Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir 7. Ürün orjinal ambalajı içerisinde Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır. 8. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 6 . ) POST, FİBER (0.7-1.3 MM) |  |
|  | 1. Cam fiber olarak güçlendirilmiş olmalıdır. 2. Ürün estetik, radyopak ve translüsent olmalıdır. 3. Ürünün elastikiyet modülü, dentinin elastikiyet modülüne yakın olup, en az 25 GPa en çok 50 GPa olmalıdır. 4. Ürünün, en az 3 (üç) farklı çapı olmalıdır. 5. Ürün orjinal ambalajı içerisinde en az 5 (beş) adet 0.7 veya 1.3 mm apikal çapında post olmalı ve her 10 adet fiber postla beraber boyutuna uygun 1 (bir) adet drill olmalıdır. Boyutlar renk kodlarıyla hem postun kutusunda hem de drill üzerinde gösterilmelidir. 6. Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir 7. Ürün orjinal ambalajı içerisinde Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır. 8. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 7 . ) GUTTA PERKA NO:15-40 04 TAPER |  |
|  | a- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. b- Kutu üzerinde markası, menşei ve CE ibaresi olmalıdır. c- Orjinal paketinde kapalı olmalıdır. d- Dokuya uyumlu olmalıdır e- Kadmiyumsuz olmalıdır f- Radyo opak olmalıdır. g- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. h- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. i- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. j- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. k- Standart boylarda olmalıdır. l- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır m- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. n- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. o- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır p- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 8 . ) GUTTA PERKA NO:15-40 06 TAPER |  |
| --- | --- | --- |
|  | a- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. b- Kutu üzerinde markası, menşei ve CE ibaresi olmalıdır. c- Orjinal paketinde kapalı olmalıdır. d- Dokuya uyumlu olmalıdır e- Kadmiyumsuz olmalıdır f- Radyo opak olmalıdır. g- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. h- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. i- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. j- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. k- Standart boylarda olmalıdır. l- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır m- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. n- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. o- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır p- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 9 . ) GUTTA PERKA NO 25 |  |
|  | a- Dokuya uyumlu olmalıdır b- Kadmiyumsuz olmalıdır c- Radyo opak olmalıdır. d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. h- Standart boylarda olmalıdır. i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır n- CE belgesi olmalıdır. |  |
|  | 10 . ) LENTÜLO |  |
|  | a- Blister ambalaj şeklinde olmalıdır. b- Bir blisterde en az 4 adet lentülo spiral olmalı (25#, 30#, 35#, 40# ). c- Sap kısmı metal olmalı, spirallerinden kolayca ayrılmamalıdır. d- Sterilizasyona uygun olmalıdır. e- 21 mm, 25 mm ve 27 mm uzunlukta seçenekleri olmalıdır. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.01.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |