|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 09.01.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ALJİNAT, PHASE | 1000 | Paket |  |
|  | 2 . | STENÇ, YEŞİL | 200 | Kutu |  |
|  | 3 . | FREZ CAD-CAM ZİRKON KALIN | 20 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ALJİNAT, PHASE |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 paket' içindir, 2. 450-510 gram arasında paketlerde olmalıdır. Değerlendirme gram fiyatı üzerinden olacaktır. 3. Karıştırma esnasında toz partikülleri su içerisinde iyi çözünmeli ve ölçü detayını iyi yansıtmalıdır, 4. Tadı tolere edilebilir olmalıdır, 5. Dokuya çok iyi adapte olmalı, tüm detayları mükemmel şekilde modele aktarabilmeli, 6. Dijital modellemeye uygun, yüksek kalitede ölçü alabilme özelliğine sahip olmalıdır, 7. Duplikasyon yapmak amacı ile alınan ölçüden tekrar ölçü dökme imkanına sahip olmalı, 8. Elastik geri dönme oranı en az %96 olmalıdır, 9. Kurşun ve kadmiyum içermemelidir, 10. Ölçü alma esnasında kaşığa iyi tutunmalı, ayrılmamalıdır, 11. Alkol içerikli dezenfektanlar uygulandığında boyutsal stabilitesini koruyabilmelidir, 12. Oda sıcaklığında karıştırma süresi en fazla 30 sn, çalışma zamanı 50-90 sn aralığında ve hasta ağzında donma süresi en fazla 50-90 sn aralığında olmalıdır, 13. Renkli indikatöre sahip olmalı, karıştırıldığında renkli olmalı ve sertleşirken renk değiştirmelidir. 14. Ölçüden model rahat bir şekilde çıkarılmalı ve alçı yüzeyinde bozulmaya sebep olmamalı 15. Boyutsal stabilitesini en az 2 saat koruyabilmelidir, 16. ISO 1563 standartlarına uygun olmalıdır, 17. Ürün orjinal ambalajında olmalıdır. Ambalajı üzerinde üretildiği ülke, üretici firma adı veya logosu, ve son kullanama tarihi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır, 16 Son kullanım tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalı 17. Ürün numunesi denenecektir, Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) STENÇ, YEŞİL |  |
|  | 1-Isı ile şekillendirilen, protez kenarlarının belirlenmesinde kullanılan, kesiti yuvarlak çubuk şekllide olmalıdır, 2. Çapı 7.5-9 mm, boyu 110-115 mm aralığında olmalıdır, 3-Bir kutu 10-15 adet yeşil çubuk içermelidir. Değerlendirmede kutu içindeki adet de göz önünde bulundurulacaktır, 4-50 ila 51 derece çalışma ısı aralığına sahip olmalıdır 5-Rengi koyu yeşil olmalıdır, 6-Ürün numunesi denenecektir, 7-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) FREZ CAD-CAM ZİRKON KALIN |  |
|  | 1. Frezler karbürden imal edilmelidir. 2. Frezlerin iki adet kesme ağzı olmalıdır. 3. Şaft kalınlığı 4 mm olmalıdır. 4. Kesme boyu 16 mm olmalıdır. 5. Şaft boyu 16 mm olmalıdır. 6. Şaft açısı 70° olmalıdır. 7. Kesme ağzı ile şaft arasındaki açı 77-78° olmalıdır. 8. Plastik halka çapı 8 mm, kalınlığı 5 mm olmalıdır. 9. Kesici ağız kalınlığı 2 mm olmalıdır. 10 Zirkonyum kazımak için uyumlu olmalıdır, 11 YenaDentDc 40 CAM cihazı ile uyumlu olmalıdır. 12. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 13. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.01.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |