|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 19.01.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 11 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | SİMAN, ÇİNKO FOSFAT | 50 | Kutu |  |
|  | 2 . | KALSİYUM HİDROKSİT (ENJEKTÖRDE) | 200 | Adet |  |
|  | 3 . | FLOR UYGULAMA KAŞIĞI | 6000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) SİMAN, ÇİNKO FOSFAT |  |
|  | 1. 80 gr toz ve 55 gr likitten oluşmalıdır. 2. Toz ve likit karıştırıldığında homojen bir pat oluşturmalıdır. 3. Toz içeriğinde çinko oksit, alüminyum oksit ve magnezyum oksit olmalıdır. 4. X - ray ışınlarından radyoopak görünmelidir. 5. Çalışma zamanı karıştırma anından itibaren 4 - 4,5 dakika olmalıdır. 6. Ürünün hepsi orijinal kutusu içerisinde olmalıdır. 7. Ürünün üzerinde firma adı, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalı, okunaklı ve tahribatsız olmalıdır. 8. CE belgesi olmalıdır. 9. Ürünün son kullanma tarihine en az 2 sene olmalıdır. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) KALSİYUM HİDROKSİT (ENJEKTÖRDE) |  |
|  | 1. Kalsiyum hidroksit bazlı geçici dolgu materyali olmalıdır. 2. Baryum sülfat içermelidir. 3. Anti bakteriyel özelliği olmalıdır. 4. Radyoopak olmalıdır. 5. Kullanıma hazır pasta formunda en az 2,2 gr'lık enjektör içerisinde olmalıdır. 6. Ambalaj içerisinde 20 adet tek kullanımlık uç bulunmalıdır. 7. Uçlar kanal içerisine materyali kolaylıkla gönderebilecek uzunluk ve incelikte, uca doğru incelecek yapıda olmalı, plastik malzemeden üretilmelidir. 8. Ürünün teslim tarihinden sonra en az 1 sene kullanım ömrü olmalıdır. 9. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) FLOR UYGULAMA KAŞIĞI |  |
|  | 1. Diş etine zarar vermeyecek şekilde yumuşak bir malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 2. Kanserojen ve toksik malzeme içermemelidir. 3. Sap kısmı, alt ve üst çeneye yerleşecek kısımlarıyla beraber tek parça olmalı ve kullanımından önce flor yüklemek haricinde ekstra işlem yapmaya gerek duyulmamalıdır. 4. En fazla 2,5 cc (alt ve üst çene için total olarak) flor preparatı yüklenebilmelidir. Kullanılacak flor jelini daha ekonomik kullanmaya olanak sağlamalıdır. 5. Ağızda minimal flor kalıntısı bırakmalıdır. 6. Yerleştirilmesi ve kullanımı kolay olmalı, dizaynı bulantıya neden olmamalıdır. 7. 5 - 15 yaş pedodonti hastaları için üniversal boy olmalı veya yaş gruplarına göre 3 farklı boyutta üretilmiş olmalıdır. 8. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 29.01.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |