|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 19.01.2018 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | EĞİMLİ PİN TUTUCU | 2 | Adet |  |
|  | 2 . | HASSASİYET GİDERİCİ SET | 2 | Set |  |
|  | 3 . | EKARTÖR DUDAK | 5 | Adet |  |
|  | 4 . | AYNA, FOTOĞRAF | 10 | Adet |  |
|  | 5 . | SAPLI METAL GODE | 5 | Adet |  |
|  | 6 . | PİYASEMEN (CERRAHİ) | 3 | Adet |  |
|  | 7 . | PRF BOX | 2 | Adet |  |
|  | 8 . | KRETUAR | 40 | Adet |  |
|  | 9 . | ELEVATÖR, BEİN, KALIN | 2 | Adet |  |
|  | 10 . | ELEVATÖR, BEİN, İNCE | 2 | Adet |  |
|  | 11 . | DAVYE TAKIMI | 1 | Takım |  |

|  | 12 . | MAKAS, DOKU | 10 | Adet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 . | MAKAS SÜTUR | 15 | Adet |  |
|  | 14 . | BİSTÜRİ UCU 15 C | 5 | Kutu |  |
|  | 15 . | PAT, PERİODONTAL (COE-PAK) | 2 | Kutu |  |
|  | 16 . | 6/0 PROPİLEN 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM | 72 | Adet |  |
|  | 17 . | 4/0 İPEK 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM | 72 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) EĞİMLİ PİN TUTUCU |  |
|  | 1-Sedante Fe pinfix firması pinleri ile uyumlu olmalıdır 2-Ucuna eğim verilmiş olmalıdır 3-Lingual bölgede kullanıma uygun olmalıdır 4-Sağlam olmalıdır 5-Tutmama ve bozulma durumunda en az 1 yıl garantisi olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) HASSASİYET GİDERİCİ SET |  |
|  | 1. Toz ve likit olmak üzere set halinde verilmelidir 2. Hassasiyet giderici özellikte olmalıdır 3. Uygulamayı kolaylaştıracak tablası olmalıdır 4. Dişler üzerine uygulamak amaçlı 50 adet aplikatör içermelidir 5. Toz kutusu içerisinden tozu almaya yarayan apareyi olmalıdır. |  |
|  | 3 . ) EKARTÖR DUDAK |  |
|  | 1. Dental fotoğrafçılık için özel tasarlanmış olmalıdır 2. Hastanın dudağını travmatize etmeden ayırabilmelidir 3. Sterilizasyona girebilmelidir 4. Kolay kırılmamalı, kullanımı kolay olmalıdır 5. Dudak bölgesini ekstraoral çekebilmek için sap kısmı bulunmalıdır 6. Şeffaf özellikte olmalıdır. |  |
|  | 4 . ) AYNA, FOTOĞRAF |  |
|  | 1.Ürün paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 2. Kararma ve korozyon yapmamalı çizilmeye karşı dayanıklı olmalıdır. 3. Parlatılmış metal yüzeye sahip olmalıdr. 4. Otoklovda 134ºC derecede steril edilebilmelidir. 5. Erişkinlerin ve çocuk ağız anatomisine uygun olmalıdır. 6. Orta kısımdan 15 derece eğimli olmalıdır. 7. Aynı ayna ile Oklüzalden ve bukkalden fotoğraf çekilebilmelidir. 8.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) SAPLI METAL GODE |  |
|  | 1-Ürünün 2-3 ml' lik haznesi olmalıdır. 2-Yere temas eden yüzeyi düz olup işlem esnasında devrilmemelidir. 3-Gövde kısmına bağlantılı kulp'u olmalıdır. 4- Kulpu parmağa kolay oturup kolay kavranabilmelidir. 5- Ürün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular satın alma komisyonuna değerlendirmeye alınmayacaktır. 6- Döner başlıklı ve el aletleri genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır. |  |

|  | 6 . ) PİYASEMEN (CERRAHİ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1- Sterilize edilebilmelidir. 2- Serum kablosu girebilmelidir. 3- En az 2 yıl garantili olabilmelidir. |  |
|  | 7 . ) PRF BOX |  |
|  | 1- Prf oluşturmada kullanılmalıdır. 2- içerisinde metal gode içermelidir. 3- Kutu kapağı ve tablası olmalıdır. 4- Prf sıvısını kutu içerisinde biriktirebilmelidir. 5- Otoklavize edilebilmelidir.Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 8 . ) KRETUAR |  |
|  | 1-Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. 2-Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. 3-Çift taraflı olmalı, uçları keskin ve en az 2 farklı boyut seçeneği olmalıdır. 4-Aletler her türlü sterilizasyon koşullarında ve dezenfektan solüsyonlarda bozulmamalı, korozyona uğramamalıdır. 5- Teklif edilecek ürünlerin üretildiği çelik hammaddesinin sertlik değeri uluslararası Rockwell sertlik standartlarına göre en az 45 (kırk beş) olmalıdır. 6-Üzerinde firma adı veya logosu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. 7-Satın alma birimine bırakılan numuneler komisyon üyeleri ve kullanıcılar tarafından denenerek alınacaktır.(Numune bırakmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.) Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 9 . ) ELEVATÖR, BEİN, KALIN |  |
|  | 1- Orijinal paslanmaz Alman çeliğinden imal edilmiş olmalıdır, 2- Üzerinde markası, katalog numarası ve CE işareti yazılı olmalıdır, 3- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır, 4- Kullanılan paslanmaz çelik DIN 1.4021 (X20 CR 13) standardına uygun olmalıdır, 5- Paslanmaz çeliğin sertliği 48-52 arasında olmalıdır, 6- Kullanılan çeliğin yapısındaki impuriterler C%0.179,Si %0.19, Mn%0.45, P%0.021, S%0.002 Cr%13,15 ve Ni %0.28 oranlarında olduğu üretici tarafından belgelenecektir. 7- ISO 9001 ve CE normlarına uygun olacaktır. 8- Paslanmaya, korozyona ve kırılmaya karşı üretici firma tarafından 3 yıl garantili ocaktır. 9-Elevatörün ucu en fazla 3 mm olmalıdır. 10- Satınalma komisyonunca numuneler değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. |  |

|  | 10 . ) ELEVATÖR, BEİN, İNCE |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1- Orijinal paslanmaz Alman çeliğinden imal edilmiş olmalıdır, 2- Üzerinde markası, katalog numarası ve CE işareti yazılı olmalıdır, 3- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır, 4- Kullanılan paslanmaz çelik DIN 1.4021 (X20 CR 13) standardına uygun olmalıdır, 5- Paslanmaz çeliğin sertliği 48-52 arasında olmalıdır, 6- Kullanılan çeliğin yapısındaki impuriterler C%0.179,Si %0.19, Mn%0.45, P%0.021, S%0.002 Cr%13,15 ve Ni %0.28 oranlarında olduğu üretici tarafından belgelenecektir. 7- ISO 9001 ve CE normlarına uygun olacaktır. 8- Paslanmaya, korozyona ve kırılmaya karşı üretici firma tarafından 3 yıl garantili ocaktır. 9- Satınalma komisyonunca numuneler değerlendirilecektir. 10-Bu üründeki 4124 kodu KOHLER katalogundan alınmıştır. Muadil aletler numuneleri ve/veya katalogları olmak şartıyla değerlendirilecektir. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 11 . ) DAVYE TAKIMI |  |
|  | 1- Orijinal paslanmaz Alman çeliğinden imal edilmiş olmalıdır, 2- Üzerinde markası, katalog numarası ve CE işareti yazılı olmalıdır, 3- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır, 4- Kullanılan paslanmaz çelik DIN 1.4021 (X20 CR 13) standardına uygun olmalıdır, 5- Paslanmaz çeliğin sertliği 48-52 arasında olmalıdır, 6- Kullanılan çeliğin yapısındaki impuriterler C%0.179,Si %0.19, Mn%0.45, P%0.021, S%0.002 Cr%13,15 ve Ni %0.28 oranlarında olduğu üretici tarafından belgelenecektir. 7- ISO 9001 ve CE normlarına uygun olacaktır. 8- Paslanmaya, korozyona ve kırılmaya karşı üretici firma tarafından 3 yıl garantili ocaktır. 9- Satınalma komisyonunca numuneler değerlendirilecektir. 10-Takım içerisinde DAVYE ALT KESER, DAVYE ALT MOLAR, DAVYE ALT YİRMİ, DAVYE ÜST KÖK, DAVYE ÜST MOLAR, DAVYE ÜST YİRMİ, DAVYE ÜST KESER, DAVYE ÜST PREMOLAR, DAVYE SAĞ ÜST MOLAR, DAVYE SOL ÜST MOLAR, DAVYE ALT PREMOLAR bulunmalıdır. 11-Bu üründeki STOMA 22.0 katalogundan alınmıştır. Muadil aletler numuneleri ve/veya katalogları olmak şartıyla değerlendirilecektir. |  |
|  | 12 . ) MAKAS, DOKU |  |
|  | 1-Aletin sap kısmı rahat bir kavrayış için özel tasarlanmış olmalıdır . 2-Doku makasının dikey boyu en çok 12 cm olmalıdır. 3- Dokuyu istenildiği gibi kavraması için ucu kısa ve hafif eğimli keskin olmalıdır. 4- Tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında uç kısımları bir noktada birleşmelidir. 5-Makasların eklemleri arasında boşluk bulunmamalı, yalpalama yapmamalıdır. 6-Makasın eklemleri yumuşak hareket etmeli, ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır. 7- Döner başlıklı ve el aletleri genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır. 8- Katalog yada numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 13 . ) MAKAS SÜTUR |  |
|  | 1- Orijinal paslanmaz Alman çeliğinden imal edilmiş olmalıdır, 2- Üzerinde markası, katalog numarası ve CE işareti yazılı olmalıdır, 3- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır, 4- Kullanılan paslanmaz çelik DIN 1.4021 (X20 CR 13) standardına uygun olmalıdır, 5- ISO 9001 ve CE normlarına uygun olacaktır. 6- Paslanmaya, korozyona ve kırılmaya karşı üretici firma tarafından 3 yıl garantili ocaktır. 7- Alet topuz uçlu olmalıdır. 8- Satınalma komisyonunca numuneler değerlendirilecektir. 9- Bu üründeki 4009 kodu KOHLER katalogundan alınmıştır. Muadil aletler numuneleri ve/veya katalogları olmak şartıyla değerlendirilecektir. |  |
|  | 14 . ) BİSTÜRİ UCU 15 C |  |
|  | 1. Paket iki katlı olmalı: Birinci kat bistürinin paketi kesmesini engelleyecek kalınlıkta alimünyum folyo olmalı. İkinci kat; alüminyum paketin içinde bistürinin çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıt olmalıdır. 2. Paket üzerinde; bistüri numarası, bistürinin şekli, son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon yöntemi, CE işareti, üretici firmanın ismi ve üretim yeri okunaklı olarak yazmalıdır. 3. Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmamalıdır. 4. Bistüri paketi açılırken kolay açılmalı, yırtılmamalıdır. 5. Bistürinin kesici uç kısmı paketin açılma yönünde olmamalıdır. 6. İç paket bistüriye yapışık olmamalı, bistüri steril sahaya kolay düşmelidir. 7. Bistüri karbon çelikten üretilmiş olmalıdır. 8. Paket üzerindeki marka ismi bistüri çeliği üzerinde de yazılı olmalıdır. 9. Bistüri, bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanılırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır. 10. Bistüri dokuyu iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir. 11. En az 100 adetlik kutularda verilmelidir. 13. Son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. 14. Avrupa menşeli olmalıdır. 15. Numuneler komisyon tarafından denenecektir. |  |
|  | 15 . ) PAT, PERİODONTAL (COE-PAK) |  |
|  | 1-Ojenol ve aspest içermemelidir. 2- Tükürük ile temas halinde sertleşmelidir. 3- Kutu içerisinde 50' şer ml'lik 2 ayrı tüp halinde bulunmalıdır. Karışım tüplerin aynı anda sıkılmasıyla hazırlanabilmelidir. 4- Hazırlanan ürün eldivene yapışmamalıdır. 5- Malzeme ile çalışma süresi 5-15 dakika olmalıdır. 6- Kötü tat oluşturmamalıdır. 7-Hassasiyet giderici özelliği olmalıdır. 8- Ürün ithal olmalıdır. 9-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 10- Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır. |  |

|  | 16 . ) 6/0 PROPİLEN 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-İğnesi 16mm uzunluğunda 3/8 yuvarlak iğneli olmalıdır 2-İplik en az 75 cm( tercihen 90 cm) olmalıdır 3-Sağlam olmalıdır 4-Örgüsüz(monoflament) olmalıdır 5-İç ambalajdan çıkarılma esnasında kesinlikle birbirine dolaşmamalıdır 6-Adet ve iplik uzunluklarının ambalaj ve kutu üzerinde yazılı olması gereklidir 7-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yıl olmalıdır 8-Cerrahi sutur genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır 9-İğne kalınlığının değerlendirilebilmesi için numune bırakılması gereklidir. numune bırakmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 17 . ) 4/0 İPEK 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM |  |
|  | A. GENEL ÖZELLİKLER: 1. Dış ambalaj açılırken sterilizasyon bozulmaması için açma kulakçıkları uygun boyutta ve kolay açılabilmelidir. 2. Ambalajlar makas veya başka malzeme kullanmasını gerektirmeksizin kolayca açılmalıdır. 3. İplikler kullanım esnasında tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı, düğümleme ve sütür esnasında deforme olmamalı ve kopmamalıdır. 4. Düğüm emniyeti ve kayıp oturma yeteneği olmalıdır. 5. İğneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iğnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktır. İplik çapı ile iğne çapı uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Dokudan direnç göstermeden geçmeli, bükülme, kırılma yapmamalıdır. İğne ile iplik birleşim noktası sağlam ve pürüzsüz olmalı, kolayca kopmamalıdır 6. İğneler kolayca bükülmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 7. İğne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliğe sahip olmalıdır. 8. İğnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini / sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. İğne dokudan geçerken iplik kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir. 9. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacıyla, bitmiş ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporları (tensile strength test report) istenildiğinde ihale komisyonuna verilecektir. 10. Ürün Avrupa menşeili veya yerli üretim olmalıdır. 11. Teslim tarihi itibariyle miadı en az 2 yıl olmalıdır. 12. Saf ipek materyalinden imal edilmiş ve multiflaman olmalıdır. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajı: 1. Cerrahi iplikler, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dış ambalaj yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalıdır. 3. Sütür iç ambalajı yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapılmış olmalıdır. 4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çıkarılmayacak şekilde işlenmiş olmalıdır a. İmalatçı firmanın ticari adı ve /veya kısa adı, b. İğne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde) iğne boyu(mm olacak) c. İğne büyüklüğü 1/1 oranında profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatı) e. Sütürun kalınlığı metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluğu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajı: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajından kaç adet olduğu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarası olmalıdır. A. SERBEST İPEK DİKİŞ MATERYALİ (2/0, 3/0, 4/0) 1. İpekler siyah örgülü, nonantijenik, steril edilmiş ve saf ipek olacaktır. 2. İpek, iç ambalajdan çıkarılma esnasında kesinlikle birbirine dolaşmamalıdır. 3. Numunesi denenecektir. 4. İpliklerin kullanım esnasında tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı, düğümleme ve sütür esnasında deforme olmamalı ve kopmamalıdır. 5. Düğüm emniyeti ve kayıp oturma yeteneği olmalıdır. B. 2-0 İPEK CERRAHİ İPLİK MATERYALİ 1. Numunesi denenecektir. 2. İğnesi 26 mm uzunluğunda 3/8 keskin (ters üçgen) iğneli olmalıdır. 3. İpi en az 75 cm. uzunluğunda olmalı. 4. Non kapiller örgülü, siyah olmalıdır. C. 3-0 İPEK DİKİŞ MATERYALİ 1. Numunesi denenecektir. 2. İğnesi 22 mm. uzunluğunda 3/8 keskin (ters üçgen) iğneli olmalıdır. 3. İpi en az 75 cm. uzunluğunda olmalıdır. 4. Non kapiller örgülü, siyah olmalıdır. D. 4-0 İPEK DİKİŞ MATERYALİ 1. Numunesi denenecektir. 2. İğnesi 16 mm. uzunluğunda 3/8 Yuvarlak iğneli olmalıdır. 3. İpi en az 75 cm. uzunluğunda olmalıdır. 4. Non kapiller örgülü, siyah olmalıdır. F. 5-0 İPEK DİKİŞ MATERYALİ 1. Numunesi denenecektir. 2. İğnesi 16 mm uzunluğunda 3/8 keskin (ters üçgen) iğneli olmalıdır. 3. İpi en az 45 cm. uzunluğunda olmalıdır. 4. Non kapiller örgülü, siyah olmalıdır. G. 6-0 İPEK DİKİŞ MATERYALİ 1. Numunesi denenecektir. 2. İğnesi 13 mm uzunluğunda 3/8 keskin (ters üçgen) iğneli olmalıdır. 3. İpi en az 45 cm. uzunluğunda olmalıdır. 4. Sağlam olmalıdır. 5. Non kapiller örgülü, siyah olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 29.01.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |