|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 26.01.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | MANDREN, ANGULDURVA | 100 | Adet |  |
|  | 2 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:8 | 500 | Kutu |  |
|  | 3 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:6 | 200 | Kutu |  |
|  | 4 . | PAPER POİNT 15-40 | 400 | Kutu |  |
|  | 5 . | ASİT (FOSFORİK) | 50 | Kutu |  |
|  | 6 . | GUTTA PERKA NO 15-40 | 300 | Kutu |  |
|  | 7 . | SİMAN, CAM İYONOMER, KAPSÜL | 1000 | Kapsül |  |
|  | 8 . | RUBBER DAM LASTİK ÖRTÜSÜ | 60 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) MANDREN, ANGULDURVA |  |
|  | 1) Kompozit bitirme diskleri ile kullanıma uygun olmalı. 2) Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. 3) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerine dayanıklı olmalı. 4) Angldruva ile kullanılabilmeli. 5) Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:8 |  |
|  | a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) aynı ebatta eğe içermeli. c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır. d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır. f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır. i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 3 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:6 |  |
|  | a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) aynı ebatta eğe içermeli. c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır. d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır. f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır. i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 4 . ) PAPER POİNT 15-40 |  |
|  | a-Biyolojik olarak nötral olmalıdır. b-Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır c-Fabrikasyon olmalıdır, mm'lik işaretlenmiş olmalı, bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. d-MM'lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. e-Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. f-Kutu içinde en az 200 adet olmalıdır. g-CE belgesi olmalıdır. |  |

|  | 5 . ) ASİT (FOSFORİK) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. En az 50ml tüp içerisinde kendi orjinal marka ve cinsi belirtilen ambalaj içerisinde olmalıdır. 2. % 37' lik fosforik asit içermelidir. 3. Jel şeklinde olmalıdır, enjektör içerisinde donmamalı, tıkanmamalı ve miktarı kontrol edilebilir sekilde kolaylıkla akıtılabilmelidir. 4. Orjinal paketinde ve en az 2 ml asit içeren yedek enjektörleri olmalıdır. 5. Her bir pakette tek kullanımlık uçlar olmalıdır, tüpten enjektörlere asit aktarmasını kolaylaştıran plastik adaptöre sahip olmalıdır. 6. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl olmalıdır. 7. Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 6 . ) GUTTA PERKA NO 15-40 |  |
|  | a- Dokuya uyumlu olmalıdır. b- Kadmiyumsuz olmalıdır. c- Radyo opak olmalıdır. d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. h- Standart boylarda olmalıdır. i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır. j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır. n- CE belgesi olmalıdır. |  |
|  | 7 . ) SİMAN, CAM İYONOMER, KAPSÜL |  |
|  | 1. Işıkla sertleşebilmelidir. 2. 2 mm'lik tabakalar halinde uygulanmalıdır 3. En az % 69 oranında doldurucu içermelidir. 4. Nanodoldurucuların boyutu 5-25 nm olmalıdır 5. Posterior dolgularda aşınmaya karşı dirençli olmalıdır 6. Esneme direnci en az 50 mPa olmalıdır. 7. Hatasız ve hızlı dozlama yapılabilmesi için "clicker" ambalajında olmalıdır. 8. Flor salgılamalıdır. 9. En az 2 adet renk seçeneği olmalıdır. 10. Kole dolgularında, kor yapımında ve süt dişi restorasyonlarında kullanılabilmelidir. 12. Oda sıcaklığında raf ömrü teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır. 13. Her 200 adet kapsüle 1 adet tabanca verilmelidir. 13. Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir. |  |
|  | 8 . ) RUBBER DAM LASTİK ÖRTÜSÜ |  |
|  | 1.Orjinal ambalajında kutu içeriği en az 36 adet olmalı, latex ve non-latex seçimi yapılabilmelidir. 2.En az 150 X 150 mm. boyutlarında mor renkte, bal peteği dokusunda olmalıdır. 3.Esnek ve yırtılmayan özellikte olmalıdır. 4.Lastik örtülerin birbirlerine yapışmasını engelleyen ince ayıraç kağıtlar içermeli. 5.Non-Latex örtü kısımları zamanla ve kimyasal ajanlarla yıpranmamalı ve esneklik özelliğini kaybetmemelidir. 6.Avrupa menşeli olmalı. 7.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.02.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |