|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.04.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 68 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | MEMBRAN KOLLAJEN SIĞIR VEYA AT KAYNAKLI 15* 20MM | 100 | Adet |  |
|  | 2 . | GREFT KEMİK SIĞIR VEYA AT KAYNAKLI 0,25-1 MM | 100 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) MEMBRAN KOLLAJEN SIĞIR VEYA AT KAYNAKLI 15* 20MM |  |
|  | 1) Sığır veya at kaynaklı olmalıdır. 2) Doğal doku kollajeni korunmuş olmalıdır. 3) Yüksek direnç ve yüksek yoğunlukta sık kollajen fibrillerden oluşmalıdır. 4) Bir tarafı pürüzsüz, diğer tarafı pürüzlü, kurutulmuş membran olmalıdır. 5) En az 15x20 mm ebatlarda ve en az 0.4 mm kalınlıkta olmalıdır. 6) Tamamen eriyebilir olmalıdır. 7) Greftleme bölgesini enfeksiyona karşı korumalıdır. 8) Kemik dokusuna ve yumuşak dokuya maksimum uyum sağlamalıdır. 9) Alttaki greftin stabilitesini ve uzun süreli korunmasını sağlamak amacıyla, membranın yumuşak doku ile entegrasyonu iyi olmalıdır. 10) Açıklıklarda, yatay ögmentasyonda, kemik içi defektlerde, açık sinüs tabanı yükseltilmesinde ve blok gerft uygulamalarında kullanılmaya uygun olmalıdır. 11) Ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 12) CE standardına olmalıdır. 13) Serum veya kanla temasında yumuşayarak dokuya tam adapte olmalıdır. 14) İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 15) Ürünün Türkiye'ye hangi firma tarafından ithal edildiği (dağıtıcı firma) ve o firmaya ait iletişim bilgileri ürün kitapçığında bulunmalıdır. 16) Ürünün tam olarak rezorbe olma zamanı en az 8 hafta olmalı ve bu özelliği istenildiğinde yüklenici firma tarafından bilimsel çalışmalar ile ortaya konabilmelidir. 17) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) GREFT KEMİK SIĞIR VEYA AT KAYNAKLI 0,25-1 MM |  |
|  | 1) Greftler orijinal paketlerinde ve çift kat paketlenmiş olmalıdır. Çift paketler dış muhafaza kutusu ile korunmuş olmalıdır. 2) Ürün numunesi, katalog vb. materyalleri istenildiğinde sunulabilir olmalıdır. 3) Paketlerin üzerinde ürünün adı, üretim yapılan yerin adı, steril ibaresi, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, imalatçı firma adı, amblemi, imalatçı firma iletişim bilgileri, imalat seri numarası, imal edildiği ülke ve içinde ürüne ait özellikleri bulunduran etiketler (sticker) olmalıdır. 4) Ürünler orijinal paketlerinde teslim edilmeli üretici haricinde herhangi bir eklenti yapılmamalıdır. 5) Doğal hayvansal (sığır) kemik mineralinden olmalıdır. 6) Osseokondüktif mineral yapısında olmalıdır. 7) Makro ve mikro poröz bir yapıya sahip olmalıdır. 8) Zaman içinde osteoklast ve osteoblastlar tarafından kısmen değişikliğe uğrayarak fizyolojik yeniden yapılandırmaya açık olmalıdır. 9) Süngerimsi olup kolay adaptasyona uygun olmalıdır. 10) Ürün ezilmeye, nemlenmeye dayanıklı karton dış ambalaj içinde içerisinde bulunmalıdır. 11) CE standardında olmalıdır. 12) En az 1 cc'lık paketleri bulunmalıdır. 13) Kalın ve ince granül olmak üzere farklı granül yapısına sahip olmalı, ince partiküller en az 0,25 mm, kalın partiküller en fazla 1 mm arasında boyutlara sahip olmalıdır. 14) Ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 15) İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 16) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 07.05.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |